Παράρτημα του Πιστοποιητικού/Αδείας 72/01.19/1/20-4-2005

Annex to the Certificate / Licence 72/01.19/1/20-4-2005

Τύπος : Ηλιακός Συλλέκτης με σωλήνα κενού CALPAK 6-16 VTN,

Type : Collector  CALPAK 6-16 VTN,

Έκθεση Δοκιμής : 3027-12/4/05, 1105-22/9/03

Test Report : 3027-12/4/05, 1105-22/9/03

Επιφάνει απορρόφησης : 2,62 m²

Absorber Area : 2,62 m²

Εμβαδόν επιφάνειας παραθύρου : 2,58 m²

Aperture Area : 2,58 m²

Εμβαδόν Συνολικής επιφάνειας : 2,83 m²

Gross Area : 2,83 m²

Μέγιστη Πίεση λειτουργίας : 1,3 MPa

Maximum Working pressure : 1,3 MPa

Βάρος : 47 kg

Weight : 47 kg

Πτώση Πίεσης :

Pressure drop :

Θερμοκρασία στασιμότητας : 227,3 º C

Standstill temperature : 227,3 º C

Στιγμιαία απόδοση (απορροφητή) : noA = 0,62            ŪA = 2,11 W/(m2 k)

Instantaneous efficiency (absorber) : noA = 0,62            ŪA = 2,11 W/(m2 k)

Σταθερά Χρόνου : 228 s

Time constant :  228 s

Ενεργός Θερμοχωρητικότητα :102 KJ/K

Effective Thermal Capacity : 102 KJ/K

Συντελεστής γωνίας προσπτωσης (σε γωνία 50ο ) : 0,988

Incidance angle of 50% : 0,988

# Text boxes

Ε 22