Παράρτημα του Πιστοποιητικού/Αδείας 72/01.19/2/20-4-2005

Annex to the Certificate / Licence 72/01.19/2/20-4-2005

Τύπος : Επίπεδος Ηλιακός Συλλέκτης Calpak 200-250 GS,

Type : Flat plate Collector  Calpak 200-250 GS,

Έκθεση Δοκιμής : 3028-14/4/05, 1095-18/12/02

Test Report : 3028-14/4/05, 1095/18/12/02

Επιφάνει απορρόφησης : 1,96 m²

Absorber Area : 1,96 m²

Εμβαδόν επιφάνειας παραθύρου : 2,03 m²

Aperture Area : 2,03 m²

Εμβαδόν Συνολικής επιφάνειας : 2,20 m²

Gross Area : 2,20 m²

Μέγιστη Πίεση λειτουργίας : 1,3 MPa

Maximum Working pressure : 1,3 MPa

Βάρος : 41.5 kg

Weight : 41.5 kg

Πτώση Πίεσης :

Pressure drop :

Θερμοκρασία στασιμότητας : 156,5 º C

Standstill temperature : 156,5 º C

Στιγμιαία απόδοση : noA = 0,73            ŪA = 5,34 W/(m2 k)

Instantaneous efficiency : noA = 0,73            ŪA = 5,34 W/(m2 k)

Σταθερά Χρόνου : 63

Time constant :  63

Ενεργός Θερμοχωρητικότητα : 15 KJ/K

Effective Thermal Capacity : 15 KJ/K

Συντελεστής γωνίας προσπτωσης (σε γωνία 50ο ) : 0,90

Incidance angle of 50% : 0,90

# Text boxes

Ε 22